## Slide 1: Concentración Magnética
Introducción
La separación magnética de menas de hierro ha sido utilizada por casi 200 años, empleando para ello, una amplia variedad de equipos. Los separadores magnéticos aprovechan la diferencia en las propiedades magnéticas de los minerales componentes de las menas. Todos los materiales se alteran en alguna forma al colocarlos en un campo magnético, aunque en la mayor parte de las sustancias, el efecto es demasiado ligero para detectarlo.

## Slide 2: Concentración Magnética
Los materiales se clasifican en dos amplios grupos, según los atraiga o los repela un magneto: paramagnéticos y diamagnéticos. Los diamagnéticos se repelen a lo largo de las líneas de fuerza magnética, hasta el punto donde la intensidad de campo ya es muy leve. Las sustancias diamagnéticas no se pueden concentrar magnéticamente. Los paramagnéticos son atraídos a lo largo de las líneas de fuerza magnética hasta los puntos de mayor intensidad del campo

## Slide 3: Concentración Magnética
Los materiales paramagnéticos se pueden concentrar en los separadores magnéticos de alta intensidad. Ejemplo de minerales paramagnéticos que se separan en los separadores magnéticos comerciales: ilmenita, rutilo, wolframita, monacita, siderita, pirrotita, cromita, hematita y los minerales de manganeso

## Slide 4: Concentración Magnética
Algunos elementos son paramagnéticos en sí mismo, tales como, Ni, Co, Mn, Cr, Ce, Ti y los minerales del grupo del platino, pero en la mayoría de los casos las propiedades paramagnéticas de los minerales se deben a la presencia de hierro en alguna forma ferromagnética

## Slide 5: Concentración Magnética
El ferromagnetismo se considera como un caso especial de paramagnetismo. Los minerales ferromagnéticos tienen muy alta susceptibilidad magnética para las fuerzas magnéticas y retienen algún magnetismo cuando se alejan del campo (remanencia). Estos materiales se pueden concentrar en los separadores magnéticos de baja intensidad

## Slide 6: Concentración Magnética
Los principales usos de la separación magnética son: a) eliminación o separación de fragmentos metálicos y; b) procesos de concentración y purificación magnética.

## Slide 7: Concentración Magnética
Los separadores magnéticos que eliminan fragmentos metálicos se utilizan generalmente para proteger equipos, tales como trituradoras, pulverizadores, etc. Son normalmente aplicados sobre materiales secos o sobre materiales que contengan solamente humedad superficial. Los separadores más comúnmente utilizados son: tambores o poleas magnéticas, electroimanes suspendidos, placas magnéticas, parrillas magnéticas y detectores de metales

## Slide 8: Concentración Magnética
Los separadores magnéticos y purificadores se dividen en: a) separadores del tipo húmedo o por vía húmedo y; b) separadores del tipo seco o por vía seca.
En la separación magnética la unidad más comúnmente usada es el Gauss (G). La fuerza magnetizadora que induce las líneas de fuerza a través de un material se llama intensidad de campo.

## Slide 9: Concentración Magnética
La capacidad de un magneto para elevar un mineral particular depende no solamente del valor de la intensidad de campo, sino también del gradiente de campo, es decir, de la velocidad a la cual aumenta la intensidad de campo hacia la superficie magnética.
Los imanes permanentes no requieren de energía exterior, las aleaciones especiales de estos imanes continúan produciendo un campo magnético a un nivel constante en forma indefinida después de su carga inicial, a menos que sean expuestos a influencias desmagnetizadoras.

## Slide 10: Concentración Magnética
Los separadores magnéticos pueden ser del tipo electroimanes o imanes permanentes. Los electroimanes utilizan vueltas de alambre de cobre o de aluminio alrededor de un núcleo de hierro dotado de energía con corriente directa

## Slide 11: Concentración Magnética
Los imanes permanentes no requieren de energía exterior, las aleaciones especiales de estos imanes continúan produciendo un campo magnético a un nivel constante en forma indefinida después de su carga inicial, a menos que sean expuestos a influencias desmagnetizadoras.

## Slide 12: Concentración Magnética
En el separador se deben incorporar las medidas necesarias para regular la intensidad del campo magnético y así permitir el tratamiento de varios tipos de materiales. Esto se logra fácilmente en los separadores electromagnéticos variando la corriente, mientras
que en los separadores que utilizan magnetos permanentes, se puede variar la distancia interpolar.

## Slide 13: Concentración Magnética
La introducción de nuevas aleaciones magnéticas, normalmente incorporando uno o más elementos tierras raras, ha permitido a los separadores magnéticos operar con campos magnéticos mucho mayores que los normales, posibilitando la aplicación a menas que contienen minerales levemente magnéticos

## Slide 14: Concentración Magnética
Separadores Magnéticos que Operan como Concentradores y Purificadores
Separadores magnéticos por vía húmeda
Tres tipos de separadores magnéticos por vía húmeda son los más frecuentemente usados:
• Separadores de tambor con magnetos permanentes y electromagnéticos.
• Filtros magnéticos.
• Separadores magnéticos de alta intensidad por vía húmeda.

## Slide 15: Concentración Magnética
Separadores magnéticos de tambor
En estos separadores se pueden utilizar magnetos permanentes o electromagnetos, sin embargo la tendencia actual es la substitución de estos últimos por magnetos permanentes debido a los avances y desarrollos que se han alcanzado con nuevos materiales (magnetos de tierras raras, por ejemplo).

## Slide 16: Concentración Magnética
Separadores magnéticos de tambor en húmedo del tipo: (a) concurrente, (b) contra-rotación y (c) contracorriente

## Slide 17: Concentración Magnética
Filtros magnéticos
Los filtros magnéticos incorporan un elemento filtrante inductivamente magnetizado por un electroimán externo o fuente permanente. El material a limpiar se hace pasar a través de este elemento, en el que son recogidas las partes magnéticas. Periódicamente, el elemento filtrante tiene que ser desmontado y limpiado, para sacar las partículas magnéticas acumuladas.

## Slide 18: Concentración Magnética
Separadores magnéticos de alta intensidad por vía húmeda
El desarrollo de los separadores magnéticos de alta intensidad en húmedo fue uno de los hechos más importantes del punto de vista económico, en la historia de la tecnología de la separación de minerales. La posibilidad de beneficiar grandes masas de menas débilmente magnéticas, principalmente menas de hierro, con alta recuperación, inclusive en las fracciones ultra-finas (menores que 200 mallas), solo fue alcanzada con el desarrollo de estos separadores magnéticos continuos en húmedo.

## Slide 19: Concentración Magnética
Las aplicaciones principales de los separadores magnéticos de alta intensidad en húmedo son las siguientes:
• Producción de un concentrado magnético cuando el mineral magnético es el producto requerido (por ejemplo: hematita, pirrotita, siderita, ilmenita, menas de cromo, manganeso, tungsteno, cinc, niquel, tantalio/niobio, molibdeno y otros minerales con características magnéticas)
• Mejoramiento de las leyes por la remoción de impurezas cuando el mineral no magnético es el producto requerido (por ejemplo: arenas vidriosas, apatita, arcilla, talco, caolín, feldespato, carbón, barita, grafito, bauxita, casiterita, etc.).
• Preconcentración para un tratamiento adicional por un proceso diferente (por ejemplo: minerales de uranio, oro, platino, cromo, manganeso, hierro, escorias, residuos, etc.).
• Recuperación de ilmenita, granate, cromita y monacita dentro de los magnéticos, y rutilo, leucoxeno, y zircón dentro de las fracciones no magnéticas de los minerales presentes en arenas.

## Slide 20: Concentración Magnética
Separador magnético Jones de alta intensidad en húmedo tipo carrusel.

## Slide 21: Concentración Magnética
Separadores magnéticos por vía seca
Separadores magnéticos de banda transversal de alta intensidad
El separador magnético de banda transversal coge los materiales magnéticos y los quita de la cinta de alimentación descargándolos en un lado. La concentración es por elevación directa, y el producto magnético es limpio y libre de materiales no magnéticos
atrapados. La banda transversal ha sido utilizada para concentrar wolframita, monacita, y otros productos minerales de valor. Son equipos de baja capacidad. En la figura 7.7. se presenta un separador magnético de banda transversal de alta intensidad.

## Slide 22: Concentración Magnética
Las principales aplicaciones son las siguientes:
• Recuperación de minerales finos no magnéticos (rutilo) desde relaves magnéticos molidos.
• Concentración de minerales no magnéticos (casiterita) desde minerales magnéticos.
• Producción de wolframita, tantalita y otros minerales magnéticos de alto valor unitario.

## Slide 23: Concentración Magnética
El separador magnético de banda transversal de alta intensidad

## Slide 24: Concentración Magnética

## Slide 25: Concentración Magnética

## Slide 26: Concentración Magnética