## Slide 1: Electroquímica
Proceso electroquímico
Un proceso de naturaleza electro-química se caracteriza por presentar la
realización simultánea de dos reacciones denominadas anódicas y catódicas. En
la primera sucede una transformación química de oxidación y se liberan
electrones. La reacción catódica involucra un proceso químico de reducción con
participación de los electrones liberados en el ánodo y que viajan por
CONDUCTORES ELECTRÓNICOS (cables) que unen el cátodo con el ánodo

## Slide 2: Electroquímica
En la solución, no hay desplazamiento de electrones, sino que los iones se
desplazan en la solución. Los aniones (-) van hacia el electrodo de carga positiva y
los cationes (+) hacia el electrodo de carga negativa. El electrolito es un
CONDUCTOR IONICO.
Los procesos electroquímicos pueden ser clasificados en dos tipos según sean o
no espontáneos. Los primeros suceden en forma natural y la celda se denomina
GALVÁNICA o PILA. Los no espontáneos se realizan por medio de la aplicación
de corriente externa y se realizan en una celda llamada ELECTROLITICA.

## Slide 3: Electroquímica
Los procesos de electrodepositación de metales no son espontáneos y necesitan
un aporte de energía eléctrica para ser forzados a ocurrir
La FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA
debe proporcionar corriente continua o directa (DC) a la celda, permitiendo el flujo
forzado de electrones entre el ánodo y el cátodo dónde son consumidos. En forma
simple, la fuente de energía actúa como bomba impulsora de electrones que
fluyen por los conductores y los electrodos.

## Slide 4: Electroquímica
Cantidad de metal depositado o disuelto
Ley de Faraday
La ley de Faraday establece que la masa de metal depositado es proporcional a la
cantidad de corriente que circula a través de la celda y al tiempo de operación de
la electrólisis.
Se expresa así :
mF : masa depositada (g)
M : Peso molecular del metal depositado
n : Valencia del ion metálico en la solución
F : Constante de Faraday (96487 Coulomb/equivalente)
(1 coulomb = 1 A x 1 s)
I : Corriente que circula (A)
t : Tiempo de operación de la electrólisis (s)

## Slide 5: Electroquímica
El equivalente electroquímico (EEQ) de la substancia transformada, se define
como la cantidad de sustancia que es afectada por el paso de una corriente de 1 A
en 1 hora. El equivalente electroquímico de un metal queda determinado por las
siguientes constantes :

## Slide 6: Electroquímica
Para el caso del cobre (EEQ = 1.18 kg/kA.h),
la expresión anterior queda :
mF : masa de cobre depositada (kg)
I : Corriente que circula (kA)
t : Tiempo de operación de la electrólisis (h)

## Slide 7: Electroquímica
Eficiencia de corriente
La masa que se obtiene con la ecuación de Faraday (mF) es teórica o
estequiométrica, ya que considera que toda la corriente que circula se aprovecha
solo para depositar el metal, pero en los procesos reales de EW de cobre, hay
reacciones parásitas y la masa depositada realmente (mR) es menor a lo que se
esperaba.

## Slide 8: Electroquímica
La EFICIENCIA DE CORRIENTE se define como la razón entre la cantidad de
cobre depositada y la que se debería haber depositado teóricamente según la ley
de Faraday :
Como concepto, indica la fracción de corriente que es efectivamente utilizada en la
reacción de depositación de cobre. Así, por ejemplo, si la EC es de 0.8 (80%),
significa que solamente el 80% de la corriente está siendo útilmente utilizado y el
20% restante está siendo empleado en reacciones paralelas o parasitarias, fugas

## Slide 9: Electroquímica
Por ejemplo, en EW de Cu,
Reacción principal : Cu2+ + 2 e- => Cu 97 % I
Reacción parásita : Fe3+ + 1 e- => Fe2+ 3 % I

## Slide 10: Electroquímica
Aspectos cinéticos
Los aspectos cinéticos de los procesos electrometalurgicos están basados en la
CINETICA ELECTROQUIMICA que estudia los procesos de electrodos cuando
éstos se encuentran fuera del equilibrio; es decir cuando a través del electrodo
circula una corriente I.

## Slide 11: Electroquímica
Densidad de corriente
Intensidad de corriente que fluye o pasa por unidad de superficie de electrodo
i = I/S
i : densidad de corriente (A/m2)
I : corriente que pasa por el electrodo (A)
S : superficie del electrodo (m2)
La densidad de corriente es proporcional a la velocidad de la reacción que se
produce sobre el electrodo (ver ley de Faraday).

## Slide 12: Electroquímica
En electrometalurgia, la densidad de corriente i es equivalente a la velocidad
de la reacción.

## Slide 13: Electroobtención de cobre
Descripción del proceso
El proceso de electroobtención de cobre consiste básicamente en la transformación electroquímica del cobre disuelto en un electrolito en cobre
metálico depositado en un cátodo, mediante la utilización de energía eléctrica proveniente de una fuente externa. El cobre iónico (Cu2+) del electrolito es depositado selectivamente sobre la superficie del cátodo y a la vez se descompone agua en oxigeno y ácido sulfúrico en la superficie de ánodos insolubles de plomo. Este proceso electrolítico y las reacciones involucradas se
presentan esquemáticamente en la figura

## Slide 14: Electroobtención de cobre
REACCION ANODICA : H2O => 1/2 O2 + 2H+ + 2e- E°=1.23V
(Descomposición agua)
REACCION CATODICA : Cu2+ + 2e- => Cu E°=0.34 V
(Precipitación de cobre) _______________________________
REACCION DE CELDA : Cu2+ + H2O => Cu + 1/2 O2 + 2H+ ΔE°=0.89V
(Expresada en forma ionica)

## Slide 15: Electroobtención de cobre
Resultados del proceso electrolítico :
* Depositación del cobre en el cátodo
* Evolución de oxigeno en el ánodo
* El electrolito se enriquece en ácido y se empobrece en cobre

## Slide 16: Electroobtención de cobre
El proceso de EW, se lleva a cabo en una celda electrolítica, donde circula
continuamente el electrolito acuoso que contiene disuelto CuSO4 y H2SO4 y que
proviene de la planta SX para el caso de nuestro interés en este curso. En la celda
ocurren reacciones electroquímicas de oxidación - reducción provocadas por la
energía eléctrica. En el cátodo el ion cúprico es reducido a cobre por los
electrones suplidos por la corriente y que vuelven dicho electrodo de polaridad
negativa.

## Slide 17: Electroobtención de cobre
En el electrodo positivo hay un déficit de electrones, y se descompone
agua generándose oxigeno gaseoso que burbujea en la superficie del ánodo y
además ácido sulfúrico, de acuerdo a la reacción neta global
REACCION DE CELDA O GLOBAL : CuSO4 + H2O => Cu + H2SO4 + 1/2 O2

## Slide 18: Electroobtención de cobre
El electrolito es una solución ácida de sulfato de cobre que contiene entre 30 y 50
g/l de Cu2+ y 130 a 160 g/l de H2SO4; la temperatura de trabajo es del orden de
40 °C. En el proceso de EW, otras sustancias denominadas aditivos (sulfato de
cobalto y guarfloc) pueden ser agregadas al electrolito para mejorar los resultados
del proceso.
La densidad de corriente se mantiene entre 250 y 300 A/hm2, para tener la
producción más alta posible compatible con una buena calidad del depósito.

## Slide 19: Electroobtención de cobre
En cada celda, los cátodos de acero inoxidable (1 m2) se posicionan entre dos
ánodos de plomo aleado y permanecen alrededor de 6-7 días recibiendo cobre en
sus dos caras, logrando cosechar un peso de 45 a 55 kg de cobre catódico por
cara. Los cátodos cosechados posteriormente se someten a las
operaciones de lavado, despegue de las láminas de cobre, encerado del borde
inferior y retorno a la celda.

## Slide 20: Electroobtención de cobre
Calidad de los cátodos producidos
La EW, como etapa final del proceso Hidrometalurgico, tiene entre sus objetivos producir cátodos de cobre de alta pureza para maximizar los resultados económicos de venta del producto. Los procesos LX/SX/EW han logrado un desarrollo y potencialidad para producir cobre de alta pureza con una calidad superior o similar al cobre electrorefinado. El cátodo “grado A”contiene más de 99.96 % Cu.En general, los cátodos electroobtenidos producidos por medio de SX/EW presentan bajos niveles de impurezas de baja tolerancia, como son los elementos: arsénico (As), selenio (Se), bismuto (Bi) y antimonio (Sb). Las impurezas que más
problemas presentan son el plomo (Pb), azufre (S) y fierro (Fe). Los niveles de estas últimas impurezas en los cátodos, están influenciadas significativamente por la práctica operacional empleada en las plantas de electroobtención.

## Slide 21: Electroobtención de cobre
Debemos tener presente que tanto el plomo como el azufre, son elementos que
obligatoriamente deben estar en la celda para el funcionamiento del proceso. El
primero es el principal constituyente del ánodo que se ubica cercano al cátodo, y
el azufre es uno de los elementos del ácido sulfúrico y de los iones sulfatos que se
encuentran disueltos en el electrolito.

## Slide 22: Electroobtención de cobre
La calidad química de los cátodos está ligada fuertemente a la calidad física o
apariencia presentada por el deposito; estableciéndose en la práctica operacional,
que un deposito liso, denso y coherente, presenta mejor calidad química que otro
rugoso, poroso e incoherente. Eso se debe a que, en el primer caso, la solución
que contiene iones sulfatos y partículas de plomo, no queda trampeada en
posibles huecos del depósito

## Slide 24
    Operación de electro-obtención